## Slide 1
Обзор применения твердых промышленных отходов в сфере транспортного строительства
POWERCHINA

## Slide 3
POWERCHINA - одна из крупнейших международных строительных корпораций, оказывающая услуги по планированию, геодезии, проектированию, строительству, управлению строительством и инвестициями для проектов по гидроэнергетике и водному хозяйству, теплоэнергетике и электросетям, транспортной инфраструктуре, новой энергетике и эксплуатации оборудования. Возможности и производительность энергетического строительства компании (планирование, проектирование, строительство и т. д.) занимают первое место в мире.

## Slide 4
84 дочерних компаний
Годовой доход от деятельности составил 355 млрд юаней за 2018 г.. В том числе на внутреннем рынке завершено 267,476 млрд юаней, что составляет 76%; На международном рынке выполнено 87,524 млрд юаней, что составляет 24%.
Сумма новых подписанных контрактов за год составила 571,8 млрд юаней. В том числе сумма новых подписанных контрактов в стране составила 331,953 млрд юаней, что составляет 60%, сумма новых подписанных контрактов на международном рынке составило 231,168 млрд юаней, что составляет 40%.
210 тыс. сотрудников

## Slide 5
В 2018 году компания группы получила кредитный рейтинг Moody Baa1, S & P BBB + и Fitch A-credit, что является более высоким рейтингом в области инженерного строительства.
2018г.
Занимает 182-е место среди компаний Fortune Global 500 в 2018 году.
182
Занимает 22-е место среди 100 крупнейших китайских транснациональных компаний в 2018 г.
22
Занимает 6-е место среди 250 крупнейших мировых подрядчиков ENR, и занимает первое место в мире в области энергетики в 2018 г.
5
Компания занимает второе место в топ-150 крупнейших мировых компаний по проектированию машиностроения и 17-е место среди международных проектных компаний, занимая первое место среди китайских госудорственных компаний в 2018 г.
2
Занимает 10-е место среди 250 крупнейших международных подрядчиков ENR в 2018 г.
10

## Slide 6
6
Проекты в дорожной отрасли
Шоссе в Марокко
Шуанси шоссе в Казахстане
Скоростное шоссе в Грузии
скоростное шоссе в Сики Кении
Путепровод в г. Чжэнчжоу

## Slide 7
Метро и туннели
Метро в г. Сиань
Метро в г. Чэнду
Метро в г. Ханчжоу
Метро в г. Шеньчжень

## Slide 8
Физико-химические и эксплуатационные свойства летучей золы
Твердые промышленные отходы - это отходы, пыль, мусор, шлам и другие отходы, образующиеся в процессе промышленного производства и переработки. Обычные промышленные твердые отходы включают в себя металлургические отходы, отходы горнодобывающей промышленности, золы электростанций, химические отходы и другие.
Твердые промышленные отходы
отходы горнодобывающей промышленности
Отходы обогащения угля и руды
золы электростанций
Летучая зола, шлак
другие
Шламы
химические отходы
Кислотно-щелочной остаток, отработанные растворители
металлургические отходы
Доменный шлак, красные шламы
8

## Slide 9
Металлургические отходы
Пустая угольная порода
Зола электростанции (порошок угольной золы
Химический кислотный шлак
Краткое описание общих
промышленных твердых отходов
Физико-химические свойства отходов и вторичных ресурсов

## Slide 10
Порошок угольной золы - это мелкая зола, собираемая из дымовых газов после сжигания угля после выработки электроэнергии электростанциями, работающими на угле, это основные твердые отходы, сбрасываемые с электростанций, работающих на угле, обычно серого или черного цвета и представляет собой промышленное предприятие с большими объемами вытеснения. Отходы. Основной химический состав летучей золы: SiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, CaO и тому подобное. Если летучая зола будет непосредственно накапливаться без обработки, она займет большое количество земли и вызовет загрязнение окружающей среды.
Основной источник
Физико-химические и эксплуатационные свойства
угольной золы

## Slide 11
Непереработанный порошок угольной золы
не должен использоваться напрямую
Выполнить определенную обработку
(сепарация, рассев)
Добавление специальных добавок
и преобразование
в товарный порошок угольной золы
Обработка шаровыми мельницами (крупность порошка угольной
золы после шарового помола будет тоньше цемента)
Резервуар для хранения пылеугольной золы
(транспортируется танкером)
2. Физико-химические свойства угольной золы
Notes: 球磨机加工（球磨后粉煤灰的细度比水泥还要细），
粉煤灰储灰罐（采用罐车运输）

## Slide 12
12
3、 Применение угольной золы
в проектах транспортной сферы
Заполнение дорожного полотна
Слой дорожного покрытия, базовый слой
Бетон для дорожных опор, мостов, тоннелей и т.д.
Применение угольной золы в дорожной сфере

## Slide 13
13
- Идеальный материал для строительства высоких насыпей
на мягких грунтовых основаниях с низкой сухой плотностью.
- Предельная высота грунтовой насыпи увеличивается примерно на 30%,
а осадка уменьшается примерно на 20%.
3、 Применение угольной пыли
в проектах транспортной сферы
3.1、Применение угольной золы
в заполнении дорожного полотна
Заполнение насыпи
угольной пыли
Схема строения насыпи
угольной золы

## Slide 14
14
Заполнение дорожного полотна
3、 Применение угольной золы в проектах транспортной сферы
Заполнение дорожного полотна угольной золы
3.1 Применение угольной золы в заполнении дорожного полотна

## Slide 15
15
3、 Применение угольной золы в проектах транспортной сферы
3.2. Применение угольной золы в поверхностном слое
дорожного покрытия
Дорога
из цементнобетонного покрытия
Дорога
из асфальтобетонного покрытия

## Slide 16
16
3. Применение угольной золы в проектах транспортной сферы
3.3 Применение угольной золы в прокладке автодорожного
тоннеля, строительстве моста и бетонного пирса
Альтернатива цементу 10% -30% Например: бетон C30 может заменить 80 кг цемента на тонну, экономя 240 рублей / тонну.
Уменьшает гидратационное тепло на 5-6 градусов и уменьшает риск появления трещин.
Улучшает простоту использования.
Высокая прочность, высокая стойкость к проникновению
Низкое сжатие

## Slide 17
17
3. Применение угольной золы в проектах транспортной сферы
3.3 Применение угольной золы в прокладке автодорожного
тоннеля, строительстве моста и бетонного пирса
Фото сборной фермы
автодорожного моста
Фото сборочной фермы балочной
рамы высокоскоростных поездов

## Slide 18
18
3. Применение угольной золы в проектах транспортной сферы
3.3 Применение угольной золы в прокладке автодорожного
тоннеля, строительстве моста и бетонного пирса
Футеровка бетоном верхней арки автодорожного тоннеля

## Slide 19
Дорожный пирс скоростной трассы
19
Мост скоростной трассы
3.3 Применение угольной золы в прокладке автодорожного
тоннеля, строительстве моста и бетонного пирса
3. Применение угольной золы в проектах транспортной сферы

## Slide 20
20
3. Применение угольной золы в проектах транспортной сферы
Общее описание применения золы в проектах транспортной сферы
Дорожное полотно: полностью использовать угольной пыли для заполнения нижнего слоя дорожного полотна.
Дорожный базовый слой: смешать с 10% -20% угольной золы для стабилизации базового слоя вяжущим из угольной золы, снижая стоимость примерно на 20%
Дорожное покрытие: смешать с 10% -30% угольной золы для замены цемента, что снижает стоимость примерно на 20% -30%.

## Slide 21
21
3. Применение угольной золы в проектах транспортной сферы
3.4 Применение угольной золы в строительстве морского моста Ханчжоувань

## Slide 22
22
3. Применение угольной золы в проектах транспортной сферы
№ | Пластичность (mm) | Трещино- стойкоть | Прочность на сжатие （MPa） |  | 84d Коэффициент Диффузии хлорид-иона (×10－12m2/s)
 |  |  | 7d | 28d | 
H015 | 200 | Без трещин | 42.4 | 57.4 | 0.71
Соотношение бетонной смеси C40
несущей платформы морского моста Ханчжоувань
3.4 Применение угольной золы в строительстве морского моста Ханчжоувань
После оптимального соотношения компонентов на бетонной поверхности несущей платформы
не было трещин в бетоне, поверхность бетона была гладкой и безупречной, качество внутреннего
бетона было хорошим, а качество внешнего вида стало на более высоком уровне.

## Slide 23
23
3. Применение угольной золы в проектах транспортной сферы
Заливка бетона
3.4 Применение угольной золы в строительстве морского моста Ханчжоувань

## Slide 24
24
3. Применение угольной золы в проектах транспортной сферы
Готовая заливка
Несущей платформы
и пирса
3.4 Применения угольной золы в строительстве морского моста Ханчжоувань

## Slide 25
25
4. Применение угольной золы в строительных проектах
4.1 Способы применения угольной золы в строительных проектах,
Механизм действия
Замешивание в песок для улучшения градации песка
Добавление в бетон для замены части цемента
Применение
угольной золы

## Slide 26
26
4. Применение угольной золы в строительных проектах
4.4 Применение угольной золы в инженерно-строительном бетоне (высотное здание)
Устойчивость к растрескиванию массового бетона всегда была главной проблемой в строительной отрасли.В проекте строительства здания центрального телевидения проектный отдел провел демонстрационное совещание экспертов, чтобы определить формулу бетона и принять технологию пылеугольной золы с высоким коэффициентом смешивания, чтобы улучшить трещиностойкость бетона.
Головное здание
Центрального
Телевидения
Китая

## Slide 27
27
Китайская ГЭС «Три ущелья», крупнейшая в мире установленная гидроэлектростанция, имеет максимальную высоту дамбы 181 метр, общую установленную мощность 22 500 МВт и бетонную дамбу 28 млн кубометров. ГЭС «Три ущелья» использовала угольную золу в общей сложности 1,76 млн тонн, в результате чего удалось сэкономить 130 млн юаней.
4. Применение угольной золы в строительстве
4.5 Применение угольной золы в бетонном строительстве (гидроэнергетика)

## Slide 28
28
4. Применение угольной золы в строительстве
4.5 Применение угольной золы в бетонном строительстве (гидроэнергетика)
Цзиньпинская-ГЭС I расположена в провинции Сычуань, Китай, представляет собой обычную бетонную дугообразную дамбу, максимальная высота которой составляет 305 м., являющая самая высокая в мире. Дамба установлена на 3,600 МВт, а бетон дамбы - 15,42 млн кубметров. Всего израсходовано около 1 млн тонн угольной золы, в результате чего сэкономили 100 млн юаней.

## Slide 29
29
4. Применение угольной золы в строительстве
Лунтань-ГЭС, расположена в провинции Гуанси, Китай, дамба из бетона, уплотняемый катком, вторая фаза проекта, максимальная высота плотины составляет 216 метров, самая высокая в мире RCC дамба, установлена дамба 4,200 МВт, объем бетонной плотины составляет 5,8 млн кубометров. Количество угольной золы составляет от 50% до 65%, и потребляется в общей сложности 700 000 тонн угольной золы, в результате чего сэкономили 100 млн юаней.
4.5 Применение угольной золы в бетонном строительстве (гидроэнергетика)

## Slide 30
5、工业固体废弃物在水电工程中的应用
5.1 粉煤灰的应用
30
5. Заключение: экономический эффект
Сэкономить затраты на инженерные материалы, увеличить использование промышленных отходов, сократить занятость земли, сократить выброс углекислого газа, и получить очевидные экологический и социальный эффекты.
Годовое потребление пылеугольной золы может составить 150 млн тонн, при этом объём цемента сократится на 150 млн тонн., уменьшить площадь, занимаемую пылеугольной золой и экономить объём земли, сократить выбросы углекислого газа на 200 млн тонн (защита окружающей среды)
Напримерно, в 2018 году объем производства бетона в Китае составил 2,574 млрд кубометров, рассчитанный на основе среднего количества конкретной пылеугольной золы около 60 кг.

## Slide 31
31
Вместо бетона за кубметр
Для производства композиционныхатериалов за тонну
Для производства тротуарной плитки за 1000 шт.
Для засыпки полотна за 1 тонну
Около 2-3 долл США
Около 2 долл США
Около 1-2 долл США
Около 3-5 долл США
5. Экономический эффект от применения угольной золы:
Notes: 31