## Slide 1
Оценка фактического влияния георешеток в составе конструктивных слоев нежестких дорожных одежд на накопление остаточных деформаций
Автор Кузнецова А. В.
Докладчик Вачнадзе К.И.
Консультанты Киселев А. В., Совловьёв Г. В.
ООО «Тенсар Инновэйтив Солюшнз»

## Slide 2
2
Расчет конструкции нежесткой дорожной одежды с георешеткой в основании

## Slide 3
3
Коэффициенты армирования
q
Покрытие
Несущее основание

O
Грунт
===> Сдвиг
===> Растяжение
Коэффициенты αi

===> Прогиб

## Slide 4
4
Сравнение результатов расчета с фактическими данными
С 2012 по 2016 выполнено три этапа испытаний в лаборатории Корпуса Инженеров Армии США

## Slide 5
5
Сравнение результатов расчета с фактическими данными
С 2012 по 2016 выполнено три этапа испытаний в лаборатории Корпуса Инженеров Армии США

## Slide 6
6
Моделирование секций А и В методом ОДМ
Еобщ= 53,05МПа
Еобщ= 66,96МПа
ΣN=8703 авт
ΣN=11012 авт
Коэффициент армирования = 1,26
Расчетное увеличение в количестве пропущенных автомобилей=1,26 раза
Расчет общего модуля упругости конструкций и соответствующего ему количества приложений расчетной нагрузки до отказа

## Slide 7
7
Фактическая работа секций А и В
В качестве критерия отказа принимается количество проходов нагрузки до формирования колеи глубиной 11мм.
Chart: Количество проходов (Стандартных осей)
| 1.5030743804099591 | 45.09502641468125 | 87.57666623546146 | 262.75755948524733 | 632.83727569184578 | 899.94073075836866 | 1787.4715039919295 | 1946.4358946350326 | 2162.7430731052627 | 5853.9283059643103 | 8091.0200249953041 | 8791.4544339576823 | 9174.7287524951062 | 9705.4474368541123 | 10592.790264172501 | 11004.858957214645 | 12148.454151091151 | 12593.9147460483 | 12968.175878213999 | 14126.168886949925 | 14977.226897658034 | 15988.595690066206 | 17031.630496942107 | 17896.587622576426 | 21661.444710088039 | 2.0758067964699118 | 29.253444768094038 | 50.218157845504415 | 120.66882584666111 | 241.26728891399821 | 361.19864358721969 | 602.26250015406606 | 1201.4011093727968 | 1924.312099233724 | 4208.9558788721097 | 6025.7161419448039 | 8455.2722894383041 | 9332.1718325276706 | 10894.564516783517 | 12160.80619020924 | 13183.647770837149 | 15287.954618701113 | 16317.796858253369 | 19927.024249152284 | 24555.375071692404 | 25581.757926190945 | 26636.592072511849 | 27863.732931829672 | 28949.454873869239 | 29411.934568362227 | 30152.390949912457 | 31403.030653170044 | 32191.206588664878 | 33380.453978758043 | 34600.698110445643 | 1.7427855755175132 | 35.001902178970198 | 59.016055694837696 | 106.18920188844086 | 222.55018720026385 | 326.53353586746243 | 556.78285160334815 | 1031.5089681980605 | 1790.6668839245062 | 5034.484412546738 | 7936.9025705527711 | 11336.492514182515 | 13564.673523362744 | 17832.660313536271 | 20038.366588055793 | 22115.621680413322 | 34635.112682907551 | 44722.533605530101 | 50599.136308655914 | 58929.404846045305 | 60542.900670816438 | 63177.353128178293 | 68033.83543565002 | 72926.712860141648 | 79237.595074316007 | 91466.098860103244 | 98937.733566133611 | 15849 | 2984 | 903 | 263 | 11 | 33280 | 16328 | 1930 | 603 | 241 | 11 | 104000 | 13874 | 1930 | 603 | 241 | 11
50мм А/Б TriAx | 0.19161 | 0.81588 | 0.92393 | 0.87697 | 1.4864 | 1.3676 | 1.762 | 2.2042 | 2.4435 | 4.0078 | 4.8673 | 5.0706 | 5.9537 | 6.3239 | 6.67 | 6.5031 | 8.4723 | 8.6515 | 10.2862 | 9.6779 | 10.8949 | 10.8353 | 11.6466 | 11.0383 | 11.4917 | 11.7902 | 12.3629
50мм А/Б контроль | 0.22721 | 1.019 | 2.1056 | 3.3835 | 4.4942 | 5.7832 | 7.6094 | 7.6095 | 7.6216 | 10.6294 | 19.5419 | 20.3294 | 21.1646 | 23.2405 | 23.7656 | 24.3145 | 26.7484 | 28.3233 | 29.8862 | 33.6563 | 36.0187 | 39.7053 | 44.4537 | 46.8637 | 50.8249
B
A
В
A

## Slide 8
8
Фактическая работа секций А и В
В качестве критерия отказа принимается количество проходов нагрузки до формирования колеи глубиной 11мм.
ΣN=5900
ΣN=67000 авт
Фактическое увеличение в количестве пропущенных автомобилей=11,4 раз
Для данного увеличения по методике ОДМ требуется коэффициент армирования = 3,6

## Slide 9
9
Результаты сравнения
Chart: Коэффициент увеличения срока службы
| USA CoE 2010
По ОДМ | 1.26
Фактически | 11.4

## Slide 10
10
Сравнение результатов расчета с фактическими данными
С 2001 по 2014 выполнено восемь этапов испытаний в Транспортной исследовательской Лаборатории Великобритании

## Slide 11
11
Сравнение результатов расчета с фактическими данными
Программа TRL4 в 2005 для дорожных одежд переходного типа

## Slide 12
12
Результаты сравнения
Chart: Коэффициент увеличения срока службы
| USA CoE 2010 | TRL 2005
По ОДМ | 1.26 | 1.9
Фактически | 11.4 | 14

## Slide 13
13
Коэффициенты смещения
Расчетный критерий 1: вертикальная деформация грунта основания. Пример значений – от 4 до 7 раз увеличение срока службы
Расчетный критерий 2: усталостное растяжение в подошве асфальтобетона. Пример значений – от 1 (при толщине засыпки по георешетке более 25см) до 1,6 раз увеличение срока службы
Эффект от применения георешетки зависит от:
Толщины асфальтобетонных слоев
Толщины слоев основания и расстояния до георешетки
Типа георешетки

## Slide 14
14
Сравнительные штамповые испытания
А.д. Алексеевское-Альметьевск, 2009 -2010 (Институт ЗАО «Транспроект»)
ПГС с различными типами геосинтетических материалов

## Slide 15
15
Сравнительные штамповые испытания
А.д. Алексеевское-Альметьевск, 2009 -2010 (Институт ЗАО «Транспроект»)
ПГС с различными типами геосинтетических материалов
Конструкция | Ev1, МПа | Ev2/Ev1 | Уплотнение
Контрольная | 21,83 | 3,90 | Не уплотнено
С Георешеткой 1 | 37,8 | 2,45 | Уплотнено
С Георешеткой 2 | 26 | 2,86 | Недоуплотнено
С Георешеткой 2 | 18,2 | 3,94 | Не уплотнено

## Slide 16
16
Сравнительные штамповые испытания
ЦКАД 2016 – Штамповые испытания в условиях равномерного уплотнения не показали значительного различия эффективности различных геоматериалов

## Slide 17
17
Автоматизированные циклические штамповые испытания
Применяются для определения:
Эквивалентного модуля конструкции
Модулей слоев (модуля щебеночного слоя и грунта основания)
Остаточной деформации
Коэффициента постели

## Slide 18
Автоматизированные циклические штамповые испытания

## Slide 19
Модуль упругости

## Slide 20
-Грунт основания
-Георешетка TX или BX
-Щебень 15см
Автоматизированные циклические штамповые испытания
Исследования Университета штата Айова и Национального центра технологий бетонного покрытия при Институте транспорта
Notes: Notes on Dr. White:
  R.L. Handy Associate Professor in Civil Engineer at Iowa State University and at E. Thomas Crackler, P.E., National Concrete Paving Technology Center at the Institute for Transportation
  Extensive experience with in situ testing of pavement foundation materials, intelligent compaction and stabilization
  Faculty in charge of ISU geotechnical mobile laboratory
  Published more than 150 technical papers and reports on pavement foundation related topics
  Dr. White is on-site for each APLT test to assist with performing and interpreting test results
  Other APLT Notes:
  All additional APLT operators have OSHA 10-hr safety training

## Slide 21: Contents
Испытания статическим штампом успешно используется для строительного контроля степени уплотнения конструктивных слоев
Одно- и двухкратное нагружение в большинстве случаев малочувствительны к наличию и типу применяемого геоматериала
Испытания на колесных стендах максимально приближены к реальным условиям приложения нагрузки
В полевых условиях возможно использование циклических штамповых испытаний
Испытания на колесных стендах и циклические штамповые испытания автоматизированной установкой способны в полной мере показать эффективность различных геоматериалов и предоставить основу для расчета снижения стоимости эксплуатации и ремонта в течение жизненного цикла
Заключение

## Slide 22
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ОТСУСТВИЕ КАВЕРЗНЫХ ВОПРОСОВ!
СПАСИБО!!!