## Slide 1: Совершенствование нормативной базы проектирования жестких дорожных одежд
Докладчик: проректор по научной работе УШАКОВ В.В.
Сочи, 04.06.2019 г.

## Slide 2
Норматив по стандартизации конструкции дорожных одежд
(Каталог типовых конструкций дорожных одежд (асфальтобетон / цементобетон))
- Первое издание в 1975 г.
- На данный день действительно RStO 12 (2012 года).
- Издаётся немецким дорожностроительным научно-исследовательским обществом (FGSV).
- Периодическое (ок. 12 лет) обновление на основании получаемых эмпирическим путём наблюдений / исследований.
RStO 75
RStO 86
RStO 89
RStO 01
RStO 12
Нормативная база / Проектирование
Транспортная нагрузка (млрд. т*км)

## Slide 4
33 см морозостойкий слой
(ЩПС, ПГС, и.т.п.)
22 см бетон нижнего слоя
15 см ЩПЦС (‘‘тощий бетон‘‘)
5 см бетон верхнего слоя
(с обнажённым заполнителем)
Геотекстиль
Грунт (укреплённый грунт)
Ev2=120 МПа
Ev2=45 МПа
Морозостойкий конструктив
Конструкция дорожной одежды
Notes: 4

## Slide 9: Параметры типовых конструкций жестких дорожных одежд с цементобетонным покрытием в зависимости от ресурса Р11,5
Наименование параметров |  |  | Типы конструкции дорожной одежды, млн |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Р-70 |  | Р-50 |  | Р-20 |  | Р-5 | Р-1 | Р-0.3
Количество эквивалентных воздействий нормативных осевых нагрузок, млн |  |  | ≥50 |  | 20-50 |  | 5-20 |  | 1-5 | 1-0,3 | ≤0,3
Толщина цементобетонного покрытия, см |  |  | 28 |  | 27 |  | 25 |  | 23 | 20 | 18
Тип и толщина основания, см (варианты) | Жесткий укатываемый бетон |  | 20 | - | 18 | - | 16 | - | - | - | -
 | Материал обработанный цементом |  | - | 24 | - | 22 | - | 20 | - | - | -
 | Минеральный материал не обработанный вяжущим |  | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 18
Толщина дополнительного слоя основания при грунте земляного полотна и ДКЗ | Суглинок и глина песчанистая | I1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | I 2, I 3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | II1, II3, II4, III | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | II2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IV, V | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Супесь песчанистая | I, II, III, IV, V | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
Поперечные швы сжатия | Расстояние между швами, м |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 | 5 | 4,5
 | Диаметр штырей, мм |  | 30 |  | 30 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25
 | Длина штырей, см |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50
 | Расстояние между штырями, см |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25
Поперечные швы расширения | Расстояние между швами, м |  | - |  | - |  | - |  | по табл. 3 | по табл. 3 | по табл. 3
 | Диаметр штырей, мм |  | - |  | - |  | - |  | 25 | 25 | 25
 | Длина штырей, см |  | - |  | - |  | - |  | 50 | 50 | 50
 | Расстояние между штырями, см |  | - |  | - |  | - |  | 25 | 25 | 25
Продольные швы | Диаметр штырей, мм |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20
 | Длина штырей, см |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80
 | Расстояние между штырями, см |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
–

## Slide 10: Типовые конструкции жестких дорожных одежд

## Slide 11: Типовые конструкции жестких дорожных одежд

## Slide 12: Совершенствование нормативной базы проектирования жестких дорожных одежд
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ